|  | Jubilant Agri & Consumer Products Ltd. Samlaya Unit, Vadodara. |
| --- | --- |
| Product | : | ENCORD 106 (Vinyl Pyridine Latex) |

| Sr. No. | PARAMETER | SPECIFICATIONS | TEST METHOD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appearance | Buff Colored Liquid | Visual Test |
| 2 | pH @ 250 C | 10.00 – 11.50 | ASTM D1417-97-06 QAD/LTX/W/61 |
| 3 | % Total Solid | 40.00 – 42.00 | ASTM D1417-97-04 QAD/LTX/W/62 |
| 4 | Brookfield Viscosity (1,60,500) @ 250 C In CPS | 20.00 – 60.00 | ASTM D1417-97-08 QAD/LTX/W/63 |
| 5 | Surface Tension (dynes / cm) @ 250 C | 47.00 – 55.00 | ASTM D1417-97-07 QAD/LTX/W/65 |
| 6 | % Coagulum | 0.05 max | QAD/LTX/W/67 |
| 7 | Cream Value (gms/150gms) | 0.03 max | QAD/LTX/W/66 |
| 8 | Mooney Viscosity (ML1+4 , 1000 C) in MU | 30.00 – 45.00 | ASTM D1417-97-11 QAD/LTX/W/68 |
| 9 | Mechanical Stability (gms/100gms of latex) | 0.065 max for 10 minutes | ASTM D1417-97-12 QAD/LTX/W/64 |
| 10 | Chemical Stability | 0.03 % max. | QAD/LTX/W/71 |
| 11 | Particle Size oA | 800-1000 | QAD/LTX/W/69 |
| 12 | 2 – Vinyl Pyridine Content (%) | 14.00 – 16.00 | QAD/LTX/W/70 |
| 13 | Sp. Gravity | 0.96-1.00 | QAD/LTX/W/72 |