|  | Jubilant Agri & Consumer Products Ltd. Samlaya Unit, Vadodara. |
| --- | --- |
| Product | : | ENCORD 303 (Nitrile Butadiene Latex) |

| Sr. No. | PARAMETER | SPECIFICATIONS | TEST METHOD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appearance | White to Off White Liquid | Visual Test |
| 2 | pH @ 250 C | 10.00 – 11.50 | ASTM D1417-97-06 QAD/LTX/W/61 |
| 3 | % Total Solid | 39.00 – 42.00 | ASTM D1417-97-04 QAD/LTX/W/62 |
| 4 | Brookfield Viscosity (1,12,500) @ 250 C in CPS | 15.00 – 45.00 | ASTM D1417-97-08 QAD/LTX/W/63 |
| 5 | Surface Tension (dynes / cm) @ 250 C | 50.00 –58.00 | ASTM D1417-97-07 QAD/LTX/W/65 |
| 6 | Mooney Viscosity (ML1+4 , 1000 C) | 90.00 – 150.00 | QAD/LTX/W/68 |
| 7 | Specific Gravity | 0.96 – 1.0 | QAD/LTX/W/72 |
| 8 | % Acrylonitrile Content | 23.0 – 25.0 |  |